销轴焊接专机技术方案

一、焊接对象：

1、焊接对象：固定板与销轴角焊缝的焊接,法兰与轴平面焊缝焊接。

2、材    料：45#、27SiMn、40Crmo、35#、20#；3、轴体直径：￠20～￠250 mm；4、工件长度：50～800mm；

二、主要技术参数：

1、焊接速度：2件/分；2、床身最大回转直径：300mm；3、承载焊接电流：500A；4、承载重量：100Kg。

三、设备概述：

1．该设备主要适用于固定板与销轴角焊缝的焊接，法兰与轴平面焊缝焊接，设备以变频电机为主驱动机构，控制系统采用可编程控制器（PLC）控制，以继电器控制为辅，从而稳妥地实现了焊接的自动化控制。焊接电流电压的大小可以直接在操作面板上设定。整机质量可靠，外表美观，自动化程度高。

2．该设备底座采用三抓夹持定位工装，气动升降、微调机构、电控系统、电焊机等组成。

四、自动焊接操作程序：

具体的流程如下：按照生产的要求设定电流电压的大小→调节焊枪的角度→检气→下枪气缸伸出→下枪伸到位→手动切换到自动→启动→起弧→电机驱动机构旋转完毕→收弧→焊枪提升到原点→1个工作循环完毕。

五、焊缝质量要求：

2.焊缝宽度适中，焊缝美观；3.不允许有气孔、未焊接、凹坑、烧穿、夹渣等焊接缺陷，焊接飞溅小；

六、环境要求：

1.焊接电源：单相AC220V 50HZ 功率500W电焊机：三相 AC380V 50HZ；

2.气源需求： 0.4～0.8Mpa；3.相对湿度：＜80%；

4.设备与附件装置都必须在设计、制造、安装上符合GB5083-85《生产设备安全，卫生设计总则》和GB4064-83《电器设备安全设计导则》及以下国家标准和规范：

GB87 工业企业生产过程中躁声控制规范    BJ18  机械工业职业安全卫生设计规则

GB502318机械设备安装工程施工及验收通用规范 JB/ZQ4000.3-86焊接件结构尺寸公差与形位公差

七、调试工件的供给

在甲方调试验收时，由乙方无偿提供一定数量（具体数量协商确定）所需合格试焊件。

八、技术资料提供：

1、电气原理图、电气接线图、电器元件布置图；2、设备用户手册（含合格证）、

3、装箱单；4、焊接电源使用说明书；保修卡

验收：在需方现场进行，需方负责协助安装到位，供方负责组装，调试、技术指导和人员培训。合格后需方出具；

1、所有验收条件均依据双方同时认可并签定的验收标准执行；

九、安装调试及保修服务：

1.需方需派人员配合设备的安装调试，并能够提供安装工具；

2.供方应对需方操作，维修人员免费培训，包括操作机台技术等方面，提供相关文件资料；

3.设备保修期为验收签字之后12个月，买方在使用设备时发生异常，通知卖方，在2小时内回复，及时安排人员到场维修

4.设备质保期满后，卖方对售出的设备仍有继续提供服务的责任与义务，仍终身提供广泛、优惠的技术服务。

十、主要配置：

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 二保焊机 | NB500 | 壹台 |  |
| 2. | 气保焊送丝机 |  | 壹台 |  |
| 3. | PLC | 24点带通讯 | 壹套 | 台达 |
| 4. | 直线导轨 | 25B | 壹套 | ABBA |
| 5. | 滑块 | 25B | 壹套 | ABBA |
| 6. | 变频调速三相异步电机 | YUPSOL-4 | 壹套 | 力久 |